Плиты укрепления (плиты откосов)
Тип Б, П, 
	Маркировка
	Длина, мм
	Ширина, мм
	Высота, мм
	Вес, кг
	Серия, ГОСТ

	Б 8
	500
	500
	80
	50
	Серия 3.501.1-66

	П 1
	490
	490
	100
	55
	Серия 3.501.1-66, Серия 3.501.1-156

	П 2
	1000
	1000
	160
	400
	Серия 3.501.1-66


Тип ПБ (Сборные)
	Маркировка
	Длина, мм
	Ширина, мм
	Высота, мм
	Вес, кг
	Серия, ГОСТ

	ПБ 0.5-8
	500
	500
	80
	48
	Серия 3.503.9-78

	ПБ 1-12
	1000
	1000
	120
	300
	Серия 3.503.9-78

	ПБ 1-16
	1000
	1000
	160
	400
	Серия 3.503.9-78



