Плиты фундаментные
Тип ПФ
	Маркировка
	Длина, мм
	Ширина, мм
	Высота, мм
	Вес, кг
	Серия, ГОСТ

	ПФ 1
	2980
	1500
	500
	2900
	Серия 3.002.1-1

	ПФ 2
	2980
	1800
	500
	3600
	Серия 3.002.1-1

	ПФ 2-1
	2980
	1800
	500
	3600
	Серия 3.002.1-1

	ПФ 2-2
	2980
	1800
	500
	3600
	Серия 3.002.1-1

	ПФ 3
	2980
	2100
	500
	4000
	Серия 3.002.1-1

	ПФ 4
	2980
	2400
	600
	4900
	Серия 3.002.1-1

	ПФ 5
	2980
	3000
	900
	8000
	Серия 3.002.1-1

	ПФ 6
	1480
	3000
	950
	4400
	Серия 3.002.1-1

	ПФ 6-1
	1480
	3000
	950
	4700
	Серия 3.002.1-1

	ПФ 7
	1480
	3600
	1000
	5400
	Серия 3.002.1-1

	ПФ 8
	1480
	4200
	1000
	6100
	Серия 3.002.1-1

	ПФ 9
	1480
	4800
	1100
	7700
	Серия 3.002.1-1




Тип ФП
	Маркировка
	Длина, мм
	Ширина, мм
	Высота, мм
	Вес, кг
	Серия, ГОСТ

	ФП 42
	2010
	2010
	200
	2030
	Серия 3.501-104

	ФП 43
	2010
	1500
	200
	1500
	Серия 3.501-104

	ФП 44
	2010
	1250
	200
	1250
	Серия 3.501-104

	ФП 46
	1250
	1500
	200
	950
	Серия 3.501-104



